| 汽巴精化(中国)有限公司 塑料添加剂 |  |
| --- | --- |

|  | Ciba® UVITEX OB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

荧光增白剂

基 本 特 性	UVITEX OB 是噻吩苯并三唑类的高分子量光学增亮剂(荧光增白剂)，适用于对聚合物各加工阶段的光学增亮作用。

化 学 名 称

CAS 号 码

化 学 结 构

分 子 量

2,2’-(2,5-噻吩)双[5-(1,1-二甲乙基)]-苯并三唑

7124-58-6

UVITEX OB

430.6 g/mol

应 用 范 围	UVITEX OB 在很多聚合物基体中有很好的效果，包括工程塑料如聚酯，聚酰胺，聚碳酸酯，以及丙烯酸酯，热塑性聚胺酯，聚氯乙烯，均聚和共聚苯乙烯，聚烯烃，粘合剂及其他基体。

UVITEX OB 的主要应用包括纤维，模塑制品，膜以及片材。其他的应用有清漆，颜料漆，涂料，印刷油墨以及合成皮革。

UVITEX OB 在很多应用中能够作为跟踪剂。

性 能 优 势	 UVITEX OB 具有优异的热稳定性，特殊的增白性能，良好的光稳定性和低挥发性。它有着优异的蓝色效果，易溶于有机溶剂并且在不同基体中有良好的相容性。该产品特别适用于膜类及片材类。

UVITEX OB 增进了基体的白度。与染料并用产生一种特别的明亮效果优异的热稳定性使得UVITEX OB 适合于所有相关的加工条件。它适用于包装应用但须遵守当地的相关规定。

产 品 性 状

| UVITEX OB | 黄绿色粉末 |
| --- | --- |

应 用 指 引       根据基体以及最终应用的表观要求，UVITEX OB 的用量在不含颜料的聚烯烃中为0.0005-0.0010%，在其他的塑料中为0.005-0.100%。UVITEX OB 能单独使用或加入不同的混合物中以及与热加工，热及光稳定剂并用。当UVITEX OB 用于PMMA 的聚合过程时，注意确保聚合反应全部完成，因为UVITEX OB 与残留的单体之间的相互反应能够引起最终应用时的退色。

通常，增亮效果不是光稳定的。这时可以与TINUVIN UVA 并用，但UVITEX OB 的用量须相应有所提高。

物 理 特 性

| 融 程 | 196-202ºC |  |
| --- | --- | --- |
| 闪 点 | > 350ºC |  |
| 密 度 (20ºC) |  | 1.26 g/cm3 |
| 蒸 汽 压 (20ºC) |  | 2.6 E-8 Pa |
| Λ_(CHCL)/K |  | 375nm/113.0 |
| 溶解度 / 互溶性 (20ºC) | % w/w |  |
| 水 | < 0.01 |  |
| 丙 酮 | 0.5 |  |
| 氯 仿 | 14 |  |
| 乙酸 乙酯 | 1 |  |
| 正 己 烷 | 0.2 |  |
| 甲 醇 | <0.1 |  |

| 挥发性(纯物质，TGA，加热率20ºC/分钟空气中) 失重 1.0 | 温度(ºC) 280 |
| --- | --- |

2.0	      310

5.0                          325

安 全 指 导	使用时无需特殊的安全措施，只要遵循良好的工业操作规范即可。防止灰尘形成及远离火源。

详细资料请参考化学品安全技术说明书。

注 册 情 况	 UVITEX OB 列入下列目录中:

澳大利亚：: AICS； 加拿大： NDSL； 中国：第一进口；日本：MITI；欧盟： EINECS； 韩国：ECL； 菲律宾： PICCS；美国：TSCA。

在许多国家已被批准用于食品可接触的塑料。详细情况请咨询我们的技术服务人员。

重 要 声 明	以 下 声 明 取 代 买 方 文 件。卖 方 不 作 任 何 明 示 或 暗 示 的 陈 述 或 保 证， 包 括 产 品 用 于 某 一 特 定 目 的 的 商 销 性 或 适 用 性。 本 资 料 中 任 何 表 述 均 不 应 被 理 解 为 诱 导 任 何 专 利 侵 权 行 为。卖 方 在 任 何 情 况 下 均 不 对 与 产 品 有 关 的 声 称 过 失、违 反 保 证、严 格 责 任、侵 权 或 合 同 所 引 致 的 偶 然 的、继 发 性 的 或 间 接 的 损 失 负 责。对 于 任 何 索 赔 请 求，买 方 的 唯 一 补 偿 和 卖 方 的 唯 一 责 任 为 买 方 的 购 买 价 款。 数 据 和 结 果 均 基 于 受 控 制 的 或 实 验 室 的 工 作， 必 须 由 买 方 根 据 其 所 预 计 的 使 用 条 件 通 过 试 验 加 以 确 认。本 产 品 未 就 长 时 间 接 触 粘 膜、破 损 皮 肤 或 血 液 或 置 入 人 体 的 情 形 进 行 过 专 门 试 验，因 此 建 议 不 应 将 这 些 产 品 用 于 上 述 情 况。

所 有 以 大 写 字 母 出 现 的 产 品 名 称 均 为 汽 巴 精 化 注 册 商 标 或 已 申 请 但 尚 未 注 册 的 商 标， 且 均 为 汽 巴 精 化 的 财 产。

请 注 意 ， 以 上 产 品 在 不 同 国 家 可 能 会 有 所 差 异 。 如 有 任 何 疑 问，  请 联 络 本 地 汽 巴 精 化 代 表 。 如 需 要 更 多 资 料， 请 浏 览 汽 巴 精 化 网 页： http://www.cibasc.com