| 汽巴精化(中国)有限公司 塑料添加剂 |  |
| --- | --- |

|  | Ciba® Tinuvin® 791 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

齐聚受阻胺光稳定剂的协效混合物

基 本 特 性	Tinuvin 791是Chimassorb944和Tinuvin770的协效混合物。特别是对PP厚制品，它是优异的光稳定剂，可以提供优异的表面防护。在PP窄带中它也表现出高的稳定效果。

化 学 名 称	Chimassorb 944: 聚-{[6-(1,1,3,3-四甲基丁基)-亚氨基]-1,3,5-三嗪-2,4-二基}[2-(2,2,6,6-四甲基哌啶基)-氨基]-亚己基-[4-(2,2,6,6-四甲基哌啶基) ]-亚氨基]}

Tinuvin 770: 双(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)葵二酸酯

CAS 号 码	准备中

化 学 结 构	Chimassorb 944

分 子 量         2000-3100 g/mol

化 学 结 构	Tinuvin 770

分 子 量         481 g/mol

应 用 范 围	Tinuvin 791的应用领域包括PP、PP/EPDM和PP/PE/EPDM混合物（TPO类）。

性 能 优 势	Tinuvin 791是用于厚制品的优异光稳定剂，比如汽车保险杠、仪表板、花园桌椅等。Tinuvin 791中高分子量和低分子量受阻胺光稳定剂组份之间的协效作用最大限度地确保聚合物免受由于紫外线辐射和长期受热造成的降解。

产 品 性 状

| 编号 | 外观 |
| --- | --- |
| Tinuvin 791 FB | 白色至淡黄色无味颗粒 |

应 用 指 引	厚制品*        PP的光稳定                    0.1 – 0.8%

窄带           PP的光稳定                    0.1 – 0.8%

*在不用着色或轻微着色制品中，或为了改善某种有机颜料的光牢度的情况下，建议与紫外线吸收剂（如Ciba Tinuvin326，Tinuvin327，Tinuvin328，Chimassorb81）并用。

物 理 特 性

| 融 程 | 约55ºC开始 |  |
| --- | --- | --- |
| 闪点 |  | > 150ºC |
| 相对密度(20ºC) |  | 1.0 – 1.2g/cm3 |
| 蒸气压(20ºC) | <0.01 Pa |  |

安 全 指 导	遵循良好的工业操作规范，小心使用并尽量避免与人接触。避免连续和反复吸入灰尘。要在通风条件好的环境中使用。避免与眼睛接触。防止环境污染。避免扬尘和接近火源。详细资料请参考化学品安全技术说明书。

注 册 情 况	Tinuvin 791已在以下国家作过相关的注册登记：

澳大利亚、加拿大、中国、欧盟、日本、韩国、菲律宾、美国。

重 要 声 明	以 下 声 明 取 代 买 方 文 件。卖 方 不 作 任 何 明 示 或 暗 示 的 陈 述 或 保 证， 包 括 产 品 用 于 某 一 特 定 目 的 的 商 销 性 或 适 用 性。 本 资 料 中 任 何 表 述 均 不 应 被 理 解 为 诱 导 任 何 专 利 侵 权 行 为。卖 方 在 任 何 情 况 下 均 不 对 与 产 品 有 关 的 声 称 过 失、违 反 保 证、严 格 责 任、侵 权 或 合 同 所 引 致 的 偶 然 的、继 发 性 的 或 间 接 的 损 失 负 责。对 于 任 何 索 赔 请 求，买 方 的 唯 一 补 偿 和 卖 方 的 唯 一 责 任 为 买 方 的 购 买 价 款。 数 据 和 结 果 均 基 于 受 控 制 的 或 实 验 室 的 工 作， 必 须 由 买 方 根 据 其 所 预 计 的 使 用 条 件 通 过 试 验 加 以 确 认。本 产 品 未 就 长 时 间 接 触 粘 膜、破 损 皮 肤 或 血 液 或 置 入 人 体 的 情 形 进 行 过 专 门 试 验，因 此 建 议 不 应 将 这 些 产 品 用 于 上 述 情 况。

所 有 以 大 写 字 母 出 现 的 产 品 名 称 均 为 汽 巴 精 化 注 册 商 标 或 已 申 请 但 尚 未 注 册 的 商 标， 且 均 为 汽 巴 精 化 的 财 产。

请 注 意 ， 以 上 产 品 在 不 同 国 家 可 能 会 有 所 差 异 。 如 有 任 何 疑 问，  请 联 络 本 地 汽 巴 精 化 代 表 。 如 需 要 更 多 资 料， 请 浏 览 汽 巴 精 化 网 页： http://www.cibasc.com