(TINUVIN 783

具 有 协 同 作 用 的 复 合 高 分 子 量 受 阻 胺 光 稳 定 剂

特 性： (TINUVIN 783 是(CHIMASSORB 944 和(TINUVIN 622 的 混 合 物， 它

是 一 种 多 用 途 抗 紫 外 稳 定 剂，  具 有 抗 气 熏 变 黄 与 颜 料 之 间

较 少 发 生 反 应 的 特 点。 (TINUVIN 783 特 别 适 合 低 密 度 聚 乙

烯、 线 性  低 密 度 聚 乙 烯、 高 密 度 聚 乙 烯 薄 膜、  扁 丝 以 及 厚

截 面 制 品。 对 聚 丙 烯 来 说，则 用 于 纤 维 和 薄 膜； 当 厚 制 品 需

直 接 与 食 物 接 触 时， 也 可 选 择 使 用(TINUVIN 783。

化 学 名 称：(CHIMASSORB 944

聚[[6-1,1,3,3,-四-甲基丁基)氨基]-S-三嗪-2,4-双基],

[[(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)亚氨基]]

(TINUVIN 622

四-羟基-2,2,6,6-四甲基-1-哌啶乙醇双甲基丁二酸聚合物

CAS  号 码：准 备

结 构： (CHIMASSORB 944

分 子 量：Mn=2000～3100

(TINUVIN 622

分 子 量：Mn=3100～4000

应 用：(TINUVIN 783 的 应 用 范 围 包 括 聚 烯 烃 （PP、PE），  烯 烃 共 聚

物 例 如 乙 烯－ 醋 酸 乙 烯 共 聚 物 以 及 聚 丙 烯 与 弹 性 体 混 合 物。

性 质 和 优 势： (TINUVIN 783  是 多 用 途 光 稳 定 剂， 用 于 薄 及 厚 制 品，

具 有 极 好 的 性 能/ 价 格 比。 对 于 需 间 接 食 品 接 触 的 应

用， (TINUVIN 783 所 允 许 的 添 加 量 远 高 于 其 它 受 阻

胺。TINUVIN 783 是 非 常 有 效 的 抗 紫 外 稳 定 剂 及 长 效 热

稳 定 剂。

产 品 形 式： 代 码：                                      外 观：

(TINUVIN 783 FDL               白 偏 黄 粒 料

(TINUVIN 783 FD                 白 偏 黄 小 颗 粒

使 用 指 导：

厚 制 品* ：高 密 度 聚 乙 烯、 线 性 低 密 度 聚 乙 烯、 低 密 度 聚 乙 烯 和 聚 丙

烯 的 抗 紫 外 稳 定 作 用     0.1~0.8%

薄 膜*： 线 性 低 密 度 聚 乙 烯 和 聚 丙 烯 的 抗 紫 外 稳 定 作 用    0.1~1.0%

扁 丝：聚 丙 烯 和 高 密 度 聚 乙 烯 的 抗 紫 外 稳 定 作 用     0.1~0.8%

纤 维：聚 丙 烯 的 抗 紫 外 稳 定 作 用     0.1~1.0%

*  建 议 在 本 色 或 浅 色 的 制 品 中 使 用  (TINUVIN 326/327/328 或

(CHIMASSORB 81，或 者 需 改 进 相 应 有 机 颜 料 的 光 色 牢 度 的 应 用

中 使 用 紫 外 线 吸 收 剂 （ (TINUVIN 326/327/328 或   (CHIMASSORB 81）。

物 理 性 质:

熔 点 范 围                             （ 吸 热）55~140℃

闪 点                                         192℃（DIN51758）

相 对 密 度                                514g/l

处 理 和 安 全： 按 照 工 业 要 求， 小 心 处 理，  避 免 不 必 要 的 认 为 接 触，

避 免 灰 尘， 在 足 够 通 风 处 使 用， 避 免 灰 尘 形 成 和 易 燃

来 源。 具 体 资 料 请 参 考 物 质 安 全 数 据 单。

注 册： (TINUVIN783 的 注 册 来 源 于 其 组 成 成 份。 其 组 成 成 份 在 澳 大 利

亚、 加 拿 大、 中 国、 欧 洲、 日 本、 朝 鲜、 菲 律 宾 和 美 国 都 有 注

册。

在 许 多 国 家， 它 们 被 批 准 可 在 食 物 接 触 中 应 用， 详 细 信 息 请

参 考 批 准 清 单 或 与 当 地 销 售 部 门 联 系。

注 意：

以 下 替 换 客 户 文 件： 销 售 方 不 作 任 何 说 明 或 授 权、 出 版 或 暗 示， 包 括 经 销 或 其 它 特 别 用 途。此 产 品 说 明 如 侵 犯 任 何 相 关 专 利， 实 属 偶 然。 销 售 方 不 承 担 由 于 意 外、  毁 约、 负 债、 侵 权 或 合 同 中 出 现 与 产 品 有 关 问 题 所 造 成 的 偶 然、 间 接 或 直 接 损 失。 卖 方 对 任 何 声 明的 责 任 和 买 方 的 赔 偿 应 为 买 方 的 购 买 价 格。 数 据 和 结 果 应 加 以 控 制 或 在 实 验 室 基 础 上 测 得，而 且 必 须 由 买 方 在 其 使 用 条 件 下 经 测 试 后 确 定。 该 产 品 没 有 经 测 试， 因 此 建 议 使 用 时 不 要 与 粘 膜、 擦 伤 的 皮 肤 接 触 时 间 过 长 或 与 血 液 接 触， 或 用 于 注 入 人 体。