| 汽巴精化(中国)有限公司 塑料添加剂 |  |
| --- | --- |

|  | ® CHIMASSORB 944 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

聚合型受阻胺光稳定剂

基 本 特 性	CHIMASSORB 944 是一种高分子量的受阻胺光稳定剂。它具有优异的相容性,耐萃取性和低挥发性.

化 学 名 称

CAS 号 码

化 学 结 构

分 子 量

聚-{[6-[(1,1,3,3-四甲基丁基)-亚氨基]-1,3,5-三嗪-2,4-二基] [2-(2,2,6,6-四甲基哌啶基)-氨基]-亚己基-[4-(2,2,6,6-四甲基哌啶基)-亚氨基]}

71878-19-8

CHIMASSORB 944

Mn=2000-3100

应 用 范 围	CHIMASSORB 944 的应用领域包括聚烯烃塑料(如PP,PE), 烯烃共聚物如EVA以及PP 与弹性体的共混物.

此外,CHIMASSORB 还可以有效的用于聚甲醛(POM), 聚酰胺(PA), 聚氨酯 (PU)， 软硬 PVC及PVC共混物,同时对苯乙烯类弹性体和胶粘体也有良好的功效.

性 能 优 势	CHIMASSORB 944 可以有效的提高薄制品的光稳定性,尤其是纤维和薄膜制品.在厚截面的制品中,它尤其适用于聚乙烯产品.此外，它还可以用在要求可与食品间接接触的场合。

它是厚和薄制品的高效长效热稳定剂，有良好的抗萃取性，建议在要求可与食品间接接触的场合中使用。

产 品 性 状

| CHIMASSORB 944 FDL CHIMASSORB 944 LD | 白至淡黄色颗粒 白至淡黄色，低灰尘粉末 |
| --- | --- |

应 用 指 引

厚截面制品        HDPE,LLDPE,LDPE和PP             0.05 - 0.6%

薄膜*              LLDPE, LDPE                      0.1 – 1%

扁丝              PP,HDPE                         0.2 - 0.8%

纤维              PP                              0.1 – 1.0%

*建议在不使用或很少使用颜料的制品中，以及为改善某种有机颜料的光牢度的情况下，与紫外线吸收剂（Tinuvin327/328或Chimassorb 81）共用。

物 理 特 性

| 融 程 | 100  135ºC |  |
| --- | --- | --- |
| 闪 点 | > 150ºC |  |
| 密 度 (20ºC) |  | 1. 01g/cm3 |
| 蒸 汽 压 (20ºC) |  | ~1.0 E6 Pa |
| 堆密度 (g/l) |  |  |
| CHIMASSORB 944 FD | 470-510 g/l |  |
| CHIMASSORB 944 LD | 450-550 g/l |  |
| 溶解度 / 互溶性 (20ºC) | % w/w |  |
| 丙 酮 | > 50 |  |
| 氯 仿 | > 30 |  |
| 乙 醇 | < 0.1 |  |
| 乙酸 乙酯 | > 50 |  |
| 正 己 烷 | 41 |  |
| 甲 醇 | 3 |  |
| 二氯 甲烷 | > 50 |  |
| 甲 苯 | > 50 |  |
| 水 | <0.01 |  |
| 挥发性 |  |  |
| 温度 ºC | % |  |
| 250 | 0 |  |
| 275 | 0.2 |  |
| 300 | 1.0 |  |
| 325 | 3.7 |  |
| 350 | 9.4 |  |

安 全 指 导	遵循良好的工业操作规范，小心使用并避免不必要的人体接触。避免连续或反复吸

入灰尘。仅在通风良好的环境下使用。防止环境污染。防止扬尘并远离火源。

详细资料请参考化学品安全技术说明书。

注 册 情 况	CHIMASSORB 944 已被列入下列目录中：

澳大利亚：AICS      加拿大：DSL        中国：FIRST IMPORT

欧盟：     EINECS     日本：MITI       韩国：ECL

菲律宾：   PICCS       美国：TSCA

在许多国家已被批准用于食品可接触的塑料。详细情况请咨询我们的技术服务人员。

重 要 声 明	以 下 声 明 取 代 买 方 文 件。卖 方 不 作 任 何 明 示 或 暗 示 的 陈 述 或 保 证， 包 括 产 品 用 于 某 一 特 定 目 的 的 商 销 性 或 适 用 性。 本 资 料 中 任 何 表 述 均 不 应 被 理 解 为 诱 导 任 何 专 利 侵 权 行 为。卖 方 在 任 何 情 况 下 均 不 对 与 产 品 有 关 的 声 称 过 失、违 反 保 证、严 格 责 任、侵 权 或 合 同 所 引 致 的 偶 然 的、继 发 性 的 或 间 接 的 损 失 负 责。对 于 任 何 索 赔 请 求，买 方 的 唯 一 补 偿 和 卖 方 的 唯 一 责 任 为 买 方 的 购 买 价 款。 数 据 和 结 果 均 基 于 受 控 制 的 或 实 验 室 的 工 作， 必 须 由 买 方 根 据 其 所 预 计 的 使 用 条 件 通 过 试 验 加 以 确 认。本 产 品 未 就 长 时 间 接 触 粘 膜、破 损 皮 肤 或 血 液 或 置 入 人 体 的 情 形 进 行 过 专 门 试 验，因 此 建 议 不 应 将 这 些 产 品 用 于 上 述 情 况。

所 有 以 大 写 字 母 出 现 的 产 品 名 称 均 为 汽 巴 精 化 注 册 商 标 或 已 申 请 但 尚 未 注 册 的 商 标， 且 均 为 汽 巴 精 化 的 财 产。

请 注 意 ， 以 上 产 品 在 不 同 国 家 可 能 会 有 所 差 异 。 如 有 任 何 疑 问，  请 联 络 本 地 汽 巴 精 化 代 表 。 如 需 要 更 多 资 料， 请 浏 览 汽 巴 精 化 网 页： http://www.cibasc.com