Tinuvin 622 LD

Tinuvin 622LD是一种低聚，立构受阻胺光稳定剂。它广泛应用于聚烯

烃, 烯烃共聚物， 例如：EVA 和聚丙烯与弹性混合物。 除此之外，

Tinuvin 622LD 对聚胺脂，聚缩醛，聚酰胺，特别对尼龙11和尼龙12，

与聚酯弹性体都很有效。

对于在颜料体系中的应用， Tinuvin 622LD的效果超过了紫外光吸收剂

和镍稳定剂。Tinuvin 622LD与其他Tinuvin, Chimassorb紫外光吸收剂系

列混合使用可产生协同效应。由于Tinuvin 622LD低聚结构的平均分子 量约为3500，因此极适用於要求低挥发性和低迂移性的用途。

而且，Tinuvin 622LD是一种有效的抗氧剂，所以对于聚烯烃和增粘树 脂它具有长效热稳定性。

Tinuvin 622LD 具有以下优越的性能 ：

- 不影响产品的颜色及透明度

- 对于上述塑料产品它具有高相容性

- 易分散

- 在薄膜及扁系生产中附水情况甚低

- 广泛容许应用于食品包装

Tinuvin 622 LD 可用普通工艺技术与聚合物充分混合。

Tinuvin 622LD在使用时会受含硫或含卤族物质所损害。例如某些稳定 剂，杀虫剂，阻燃剂等。为了评估和确认对聚合物某些特殊技术要求 的塑料性能（如可焊性，可印刷性）所产生的影响，我们建议先进行 小试。

| 化学结构: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS-NUMBER : |  |  | 70198-29-7 |  |
| 物理特性 : |  |  |  |  |
|  | 外观 ： |  | 白色， 浅黄色粉末 (低粉尘) |  |
|  | 颗粒直径： |  | 最大1.6mm |  |
|  | 软化温度： |  | 55-70C |  |
|  | 密度： |  | 1.18g/cm3 |  |
|  | 比热： |  | 1390焦耳/kgC(20C) |  |
|  |  |  | 2170焦耳/kgC(100C) |  |
|  | 粘度： |  | 290泊(150C) |  |

| 溶解度：(20C) | (重量比,％) |
| --- | --- |
| 己烷 | <0.01 |
| 甲苯 | 15 |
| 丙酮 | 4 |
| 乙酸乙酯 | 3 |
| 氯仿 | >40 |
| 二氯甲烷 | >40 |
| 甲醇 | 0.05 |
| 水 | <0.01 |

安全操作

Tinuvin 622 LD 可参照普通工业品操作。  具体数据参考安全数据表。

用于食品包装

Tinuvin 622 LD 在许多国家内巳被允许用于食品包装用途，具体数据 参见本公司手册。

产品应用

大量应用於各类聚合物中之测试数据，欢迎垂询。