Tinuvin P光稳定剂

Tinuvin P是一种用于塑料和其他有机物质的光稳定剂， 它能保护由紫外光 引发之降解， 因而减慢塑料的变黄程度与机械特性的下降。 其运作的机 理是选择性吸收阳光和人造光内的紫外光（导至塑料降解之主要原因）， 把它化作无害的热能。 推荐用于聚氯乙烯， 聚苯乙烯， 聚酯和丙烯酸树 脂， 乙烯基和乙烯基/丙烯酸聚合物， 聚氨酯， 聚碳酸酯和纤维酸酯。 Tinuvin P可与抗氧剂和其他光稳定剂一同使用， 增添Tinuvin P对塑料的光 和热稳定性。

Tinuvin P 会与铁或钴离子形成高颜色的络合物。 在这种情况下， 我们推 荐 Tinuvin 320 或 Tinuvin 327。 在聚合和固化过程中的氧化剂和还原剂不 会影响 Tinuvin P的稳定性。 Tinuvin P有良好的热稳定性，可在正常加工条 件下用于高温加工塑料如聚碳酸酯等。

| 化学结构 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物理性能 |  |  |
|  | 外观: | 微黄色结晶粉末 |
|  | 软化温度： | 128－132℃ |
|  | 密度： | 1.38g/cm3（20℃) |

| 溶解度(20℃) | g/100ml |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮 | 2 | 醋酸乙酯 | 3 |
| 苯 | 7 | 甲醇 | 0.2 |
| 醋酸丁酯 | 3 | 甲基乙基酮 | 4 |
| 乙氧乙氧基乙醇 | 2 | 甲基丙烯酸盐 | 5 |
| 环己烷 | 0.7 | 苯乙烯 | 7 |
| 双辛酸令苯二甲醋酸 | 2 | 甲苯 | 6 |
| 双辛酸癸二酸盐 | 2 | 三甲苯磷酸 | 3 |
| 乙醇 | 0.3 | 水 | <0.01 |

用于食品包装塑料：

Tinuvin P是一种可加入食品包装令到包装和食品都得到保护的添加剂。 Tinuvin P已得到很多国家认可与食品接触， 详细资料可向我们公司联络。

应用：1.聚苯乙烯 Polystyrene

a)结晶聚苯乙烯 Crystalpolystyrene

可以把Tinuvin P加入聚合物中，或加入苯乙烯中。因 Tinuvin P的原色不是 太深，  在一般浓度下，聚苯乙烯可保持其透明度，但聚苯乙烯可能会失 去本身 荧光特式而经常被当作发黄。 推荐用量：0.2-0.3%

Tinuvin P可与抗氧剂Irganox 1076一同使用以达到优越的光稳定性， 用量 比例为3:2，e.g.0.15%Tinuvin P+0.1%Irganox 1076.

b)高抗冲聚苯乙烯 Highimpactpolystyrene

高抗冲聚苯乙烯发黄的主要原因是因为它的高抗冲橡胶成分，这需要有效的

热和光稳定，Irganox 1076特别适合这方面应用(推荐用量：0.05-0.2%， 按顺丁胶含量)。如户外应用加 Tinuvin P更是不可缺少，推荐用量为：0.3-0.5%。

2.聚氯乙烯 PolyvinylChloride

PVC受到紫外光的照射会发黄、变脆和失去机械性能。Tinuvin P显著的增 加PVC的光稳定性而且对于PVC的透明度和初始黄色指数并无负面反应。

Tinuvin P可在加入热稳定剂时被加入树脂中，也可在加工过程的后期才加 入。 在高碱成分的配方中(如镉/锌或钡/镉/锌稳定剂)，偶而会导致微黄， 但待加工时会消失，或可加少量硬酯酸改进颜色。

a)硬质PVC

Tinuvin P可用于钡/镉，锡和铅稳定剂的配方中。加入0.15%Tinuvin P已可 有明显的保护作用，但大多数应用情况下推荐用量为0.2-0.5%。在含铅马 来酸 配方中，光照会使PVC呈暂时性紫色。在这情况下，我们推荐Tinuvin 320 或 Tinuvin 327。

b)软质PVC

Tinuvin P减慢软质PVC的发黄和变脆，同时也保护对光敏感的添加剂，如 氯化石和一些磷酸酯类增塑剂。Tinuvin P可直接加入PVC混合料或先溶于 增塑剂中。一般来说软PVC比硬PVC的光稳定性好，所以光稳定剂用量可 稍低一些。一般推荐Tinuvin P用量为0.1-0.3%，视付应用。

3.不饱和聚酯 Unsaturatedpolyesters

不饱和聚酯树脂，尤其阻燃剂类特别对光敏感。推荐用量：

一般聚酯树脂		0.1-0.3%Tinuvin P

阻燃、卤化树脂		0.3-0.5%Tinuvin P

Tinuvin P会与加入聚酯树脂冷固过程中的加速剂(钴盐)形成黄啡色褪色(如 钴的成分多过150ppm)。这种情况下，我们推荐Tinuvin 320,Tinuvin 326 或 Tinuvin 327。但在阻燃剂，卤化聚酯树脂中这种褪色并不明显。

在以上两种树脂中，Tinuvin P均可显著的改善颜色和保持表面光泽，而不 会影响树脂的初始黄色指数。Tinuvin P可加进未固化树酯中，或溶解于苯 乙烯 或丙烯酸单体，然后混进树脂中。如与含Tinuvin P的胶衣一起应用， 聚酯树脂可受到明显的光解保护。

4.聚氨酯 Polyurethanes － 推荐用量： 1%Tinuvin P+1%Irganox 1010

Tinuvin P与抗氧剂共用可大大改善聚氨酯因光解而引致的褪色。

5.聚碳酸酯 Polycarbonates － 推荐用量：  0.15-0.3%

Tinuvin P应用于聚碳酸酯有非常优越的效果，它能减慢因光引起的褪色。

6.其他应用

Tinuvin P亦可作以下塑料的光稳定剂：PMMA和其他丙烯酸酯，PVDC, 纤维酯，聚缩醛，尿醛树脂，三聚氰胺树酯，环氧树酯和弹性体。

Tinuvin P 与聚烯烃树脂的相容性较低，这情况下我们建议用Tinuvin 326 或 Tinuvin 327。

安全资料：

据我们现有知识如按一般预防化学品方法,Tinuvin P不需特别安全处理。 LD50>5000mg/kg(鼠类口服)。Tinuvin P是一工业用产品专用于塑料中， 不 应用于化妆品用途， 在这方面的应用将不提供保证。

详细资料请再与我们公司联络。