| 汽巴精化(中国)有限公司 塑料添加剂 |  |
| --- | --- |

|  | ®TINUVIN 326 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

苯并三唑类紫外光吸收剂

基 本 特 性	TINUVIN 326是一种苯并三唑类紫外线吸收剂,主要用于保护塑料材料和涂料受紫外线照射后不产生降解.

化 学 名 称

CAS 号 码

化 学 结 构

分 子 量

2-(2’-羟基-3’-叔丁基-5’-甲基苯基)—5-氯代苯并三唑

3896-11-5

TINUVIN 326

315.8 g/mol

应 用 范 围	TINUVIN 326 主要聚烯烃,冷固化聚酯和木清漆.

性 能 优 势	TINUVIN 326 可以广泛的用于聚烯烃中(间接与食品接触).它在高温下挥发性低，防止热降解能力强，用在聚烯烃中共混和加工过程中没有明显的损耗和分解.

在聚酯树脂的防紫外线应用中，TINUVIN 326在树脂固化过程中不会和金属盐反应形成色污产物。

产 品 性 状

| TINUVIN 326 | 淡黄色颗粒 |
| --- | --- |
| TINUVIN 326 | 淡黄色片状 |

应 用 指 引

| 聚烯烃 | 建议TINUVIN 326和受阻胺类光稳定剂一起使用以达到最佳效果.在PP中的推荐用量0.1-0.5%,PE中的推荐用量0.1-0.4%. |
| --- | --- |
| 聚酯树脂 | 在普通的聚酯树脂中的用量0.2-0.3%,在氯化或阻燃级别聚酯中的用量0.5%. |

物 理 特 性

| 融 程 | 138  141ºC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闪 点 | 238ºC |  |  |  |
| 密 度 (20ºC) |  | 1.32 g/cm3 |  |  |
| 蒸 汽 压 (20ºC) |  | 7.5 E-7 Pa |  |  |
| 体积密度 |  | 130 – 200g/l |  |  |
| 溶解度 / 互溶性 (20ºC) | % w/w |  |  |  |
| 丙 酮 | 1 |  |  |  |
| 氯 仿 | 11 |  |  |  |
| 乙 醇 | - |  |  |  |
| 乙酸 乙酯 | 2 |  |  |  |
| 正 己 烷 | 1 |  |  |  |
| 甲 醇 | 0.1 |  |  |  |
| 二氯 甲烷 | 9 |  |  |  |
| 甲 苯 | - |  |  |  |
| 挥发性(纯物质，TGA数据，加热速率20ºC/分钟，空气中) |  |  |  |  |
| 温度ºC | %重量损失 |  |  |  |
| 125 | 0.3 |  |  |  |
| 150 | 0.4 |  |  |  |
| 175 | 0.5 |  |  |  |
| 200 | 1.0 |  |  |  |
| 225 | 3.5 |  |  |  |
| 250 | 12.1 |  |  |  |
| 275 | 35.1 |  |  |  |

吸收谱图（10mg/l，氯仿中）

Tinuvin326 在300-400nm	范围内表现出很强的吸收，而在大于400nm的可见光区吸收很少。在氯仿溶液中，最大吸收出现在312 和353nm位置。

安 全 指 导	遵循良好的工业操作规范，小心使用并避免不必要的人体接触。避免连续或反复吸

入灰尘。仅在通风良好的环境下使用。防止环境污染。防止扬尘并远离火源。

详细资料请参考化学品安全技术说明书。

注 册 情 况	TINUVIN 326 已被列入下列目录中：

澳大利亚：AICS      加拿大：DSL        中国：FIRST IMPORT

欧盟：     EINECS     日本：MITI       韩国：ECL

菲律宾：   PICCS       美国：TSCA

在许多国家已被批准用于食品可接触的塑料。详细情况请咨询我们的技术服务人员。

重 要 声 明	以 下 声 明 取 代 买 方 文 件。卖 方 不 作 任 何 明 示 或 暗 示 的 陈 述 或 保 证， 包 括 产 品 用 于 某 一 特 定 目 的 的 商 销 性 或 适 用 性。 本 资 料 中 任 何 表 述 均 不 应 被 理 解 为 诱 导 任 何 专 利 侵 权 行 为。卖 方 在 任 何 情 况 下 均 不 对 与 产 品 有 关 的 声 称 过 失、违 反 保 证、严 格 责 任、侵 权 或 合 同 所 引 致 的 偶 然 的、继 发 性 的 或 间 接 的 损 失 负 责。对 于 任 何 索 赔 请 求，买 方 的 唯 一 补 偿 和 卖 方 的 唯 一 责 任 为 买 方 的 购 买 价 款。 数 据 和 结 果 均 基 于 受 控 制 的 或 实 验 室 的 工 作， 必 须 由 买 方 根 据 其 所 预 计 的 使 用 条 件 通 过 试 验 加 以 确 认。本 产 品 未 就 长 时 间 接 触 粘 膜、破 损 皮 肤 或 血 液 或 置 入 人 体 的 情 形 进 行 过 专 门 试 验，因 此 建 议 不 应 将 这 些 产 品 用 于 上 述 情 况。

所 有 以 大 写 字 母 出 现 的 产 品 名 称 均 为 汽 巴 精 化 注 册 商 标 或 已 申 请 但 尚 未 注 册 的 商 标， 且 均 为 汽 巴 精 化 的 财 产。

请 注 意 ， 以 上 产 品 在 不 同 国 家 可 能 会 有 所 差 异 。 如 有 任 何 疑 问，  请 联 络 本 地 汽 巴 精 化 代 表 。 如 需 要 更 多 资 料， 请 浏 览 汽 巴 精 化 网 页： http://www.cibasc.com