| 汽巴精化(中国)有限公司 塑料添加剂 |  |
| --- | --- |

|  | ® CHIMASSORB 81 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

二苯甲酮类紫外线吸收剂

基 本 特 性	® CHIMASSORB 81是一种二苯甲酮类紫外线吸收剂，当与® CHIMASSORB和® TINUVIN受阻胺光稳定剂复合使用时，能够提供良好的光稳定效能。它与聚烯烃与塑化PVC有良好的相容性。

化 学 名 称

CAS 号 码

化 学 结 构

分 子 量

1843-05-6

326.4

应 用 范 围	® CHIMASSORB 81主要与受阻胺光稳定剂复合使在用于农膜的低密度与线性低密度聚乙烯，及EVA共聚物中。它也可以作为一种紫外线屏蔽剂来保护工业品与消费品类包装材料内容物。另外，与® CHIMASSORB和® TINUVIN受阻胺光稳定剂复合使用时，® CHIMASSORB 81也可以用于HDPE 注塑制品，如周转箱。

® CHIMASSORB 81也可以延缓其他类型的聚合物如塑化PVC和橡胶，由于暴露于日光中所引起的降解。

® CHIMASSORB 81可以与抗氧剂，亚磷酸酯与光稳定剂复合使用。

性 能 优 势	®CHIMASSORB 81 尤其适合用于较厚的薄膜（>100um）与厚制品。

®CHIMASSORB 81的低蒸汽压可以阻止其在加工过程中散失。它的低迁移率也降低了喷霜的可能。

产 品 性 状	型号						外观

®CHIMASSORB 81				微黄粉末

®CHIMASSORB 81 FL				白到微黄薄片

应 用 指 引	厚制品			PE			0.15-0.5%

薄膜			LLDPE, LDPE, EVA	0.15-0.7%

物 理 特 性

| 融 程 | 48 49ºC |  |
| --- | --- | --- |
| 闪 点 | > 200ºC DIN 51758 |  |
| 密 度 (20ºC) |  | 1.16 g/cm3 |
| 蒸 汽 压 (20ºC) |  | 4.6 E-6 Pa |
| 堆密度 |  |  |
| ®CHIMASSORB 81 | 360-440 g/l |  |
| 溶解度 (20ºC) | 克/100克溶剂 |  |
| 丙 酮 | 43 |  |
| 氯 仿 | 61 |  |
| 乙 醇 | 3.5 |  |
| 乙酸 乙酯 | 44 |  |
| 正 己 烷 | 12 |  |
| 甲 醇 | 1.7 |  |
| 二氯 甲烷 | 67 |  |
| 甲 苯 | > 50 |  |
| 水 | < 0.01 |  |

挥发性  ( 纯物质, TGA， 空气中升温速度为: 20C/min )

温度（ºC）					%失重

200						0.8

225						2.1

250						6.4

275						19.5

300						54.1

吸收图谱 （10mg/l 的氯仿溶液）

安 全 指 导	遵 循 良 好 的 工 业 操 作 规 范， 小 心 应 用 本 品，  避 免 不 必 要 的 人 体 接 触 和 吸 入 粉 尘， 保 持 良 好 通 风，避 免 污 染 环 境。 避 免 粉 尘 形 成 及 明 火。 详 细 资 料 请 参 考 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书。

注 册 情 况	® CHIMASSORB 81 已在以下国家作过相关的注册登记：

澳大利亚: AICS	加拿大: DSL		中国:	首次进口

欧洲：EINECS		日本：MITI		韩国：ECL

菲律宾：PICCS	美国：TSCA

® CHIMASSORB 81在许多国家已被批准用于食品接触的产品。详细资料参见汽巴精化的允许添加明细表或直接与当地的销售联系。

重 要 声 明	以 下 声 明 取 代 买 方 文 件。卖 方 不 作 任 何 明 示 或 暗 示 的 陈 述 或 保 证， 包 括 产 品 用 于 某 一 特 定 目 的 的 商 销 性 或 适 用 性。 本 资 料 中 任 何 表 述 均 不 应 被 理 解 为 诱 导 任 何 专 利 侵 权 行 为。卖 方 在 任 何 情 况 下 均 不 对 与 产 品 有 关 的 声 称 过 失、违 反 保 证、严 格 责 任、侵 权 或 合 同 所 引 致 的 偶 然 的、继 发 性 的 或 间 接 的 损 失 负 责。对 于 任 何 索 赔 请 求，买 方 的 唯 一 补 偿 和 卖 方 的 唯 一 责 任 为 买 方 的 购 买 价 款。 数 据 和 结 果 均 基 于 受 控 制 的 或 实 验 室 的 工 作， 必 须 由 买 方 根 据 其 所 预 计 的 使 用 条 件 通 过 试 验 加 以 确 认。本 产 品 未 就 长 时 间 接 触 粘 膜、破 损 皮 肤 或 血 液 或 置 入 人 体 的 情 形 进 行 过 专 门 试 验，因 此 建 议 不 应 将 这 些 产 品 用 于 上 述 情 况。

所 有 以 大 写 字 母 出 现 的 产 品 名 称 均 为 汽 巴 精 化 注 册 商 标 或 已 申 请 但 尚 未 注 册 的 商 标， 且 均 为 汽 巴 精 化 的 财 产。

请 注 意 ， 以 上 产 品 在 不 同 国 家 可 能 会 有 所 差 异 。 如 有 任 何 疑 问，  请 联 络 本 地 汽 巴 精 化 代 表 。 如 需 要 更 多 资 料， 请 浏 览 汽 巴 精 化 网 页： http://www.cibasc.com