| 汽巴精化(中国)有限公司 塑料添加剂 |  |
| --- | --- |

|  | Ciba® IRGANOX® B 900 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

加工稳定剂和长效热稳定剂的协同体系

基 本 特 性	加工和长效热稳定剂体系IRGANOX B900是IRGANOX 1076和IRGAFOS 168的协效混合物。

化 学 名 称

CAS 号 码

化 学 结 构

分 子 量

应 用 范 围	IRGANOX B561主要用于聚乙烯和乙烯共聚物，比如EVA共聚物。还可用于诸如工程塑料(PC、PET)、苯乙烯类均聚和共聚物、聚氨酯、弹性体、粘合剂和其它有机母体中。它还可以与TINUVIN 和 CHIMASSORB系列的光稳定剂配合使用。

性 能 优 势	在要求稳定化处理的范围内，IRGANOX B215是一种使用方便的混合物。相对高含量的亚磷酸酯适于加工条件苛刻的用途。在所推荐的用途中，它有明显的优点。如：

*保持初始熔体流动速率

*颜色变化小

*改善长效热稳定性

有机亚磷酸酯IRGAFOS 168的挥发性低且特别耐水解，在加工中保护易于受到氧化的有机聚合物。受阻酚抗氧剂IRGANOX 1076既提供加工稳定性又有长期热稳定性，以防止在使用过程中的热降解。

通过与CIBA其他添加剂共用（如硫醚），其效果也得到改善。IRGANOX 1076 和IRGAFOS 168与HP136 的混合物有明显的效果。

产 品 性 状

| IRGANOX B900 Powder | 白色自由流动粉末 |
| --- | --- |
| FF | 白色自由流动颗粒 |

应 用 指 引	根据基体树脂和加工条件的不同， 在聚乙烯和乙烯共聚物中IRGANOX B900推荐用量在 0.1% 和 0.25%之间。最佳用量依用途而定。有关应用性能数据方面的事宜，请咨询我们的技术服务人员。

物 理 特 性	堆密度     POWDER   530-630 克/升

FF    480-570克/升

安 全 指 导	使用时无需特殊的安全措施，只要遵循良好的工业操作规范即可。 避免扬尘并远离火源。

详细资料请参考化学品安全技术说明书。

注 册 情 况	IRGANOX B215的注册情况由其单一组份决定。这些组份已在以下国家作过相关的登记：	澳大利亚、加拿大、中国、欧盟、日本、韩国、菲律宾和美国。

在许多国家已被批准用于食品可接触的塑料。详细情况请咨询我们的技术服务人员。

重 要 声 明	以 下 声 明 取 代 买 方 文 件。卖 方 不 作 任 何 明 示 或 暗 示 的 陈 述 或 保 证， 包 括 产 品 用 于 某 一 特 定 目 的 的 商 销 性 或 适 用 性。 本 资 料 中 任 何 表 述 均 不 应 被 理 解 为 诱 导 任 何 专 利 侵 权 行 为。卖 方 在 任 何 情 况 下 均 不 对 与 产 品 有 关 的 声 称 过 失、违 反 保 证、严 格 责 任、侵 权 或 合 同 所 引 致 的 偶 然 的、继 发 性 的 或 间 接 的 损 失 负 责。对 于 任 何 索 赔 请 求，买 方 的 唯 一 补 偿 和 卖 方 的 唯 一 责 任 为 买 方 的 购 买 价 款。 数 据 和 结 果 均 基 于 受 控 制 的 或 实 验 室 的 工 作， 必 须 由 买 方 根 据 其 所 预 计 的 使 用 条 件 通 过 试 验 加 以 确 认。本 产 品 未 就 长 时 间 接 触 粘 膜、破 损 皮 肤 或 血 液 或 置 入 人 体 的 情 形 进 行 过 专 门 试 验，因 此 建 议 不 应 将 这 些 产 品 用 于 上 述 情 况。

所 有 以 大 写 字 母 出 现 的 产 品 名 称 均 为 汽 巴 精 化 注 册 商 标 或 已 申 请 但 尚 未 注 册 的 商 标， 且 均 为 汽 巴 精 化 的 财 产。

请 注 意 ， 以 上 产 品 在 不 同 国 家 可 能 会 有 所 差 异 。 如 有 任 何 疑 问，  请 联 络 本 地 汽 巴 精 化 代 表 。 如 需 要 更 多 资 料， 请 浏 览 汽 巴 精 化 网 页： http://www.cibasc.com