Irganox MD1024

Irganox MD1024是一种应用于有机共聚物的稳定剂和高效金属减活化剂。 它 不会产生色污，可单独使用，亦可与酚类抗氧剂混合使用。Irganox MD1024 主要用于与金属接触的聚烯烃材料中，同时针对加工过程和长时间的使用。它 对于所有级别之聚乙烯均聚和共聚的聚丙烯树脂都十分有效。

Irganox MD1024使用在以滑石为填料的聚烯烃中，可作为一种有效的加工和 最终使用稳定剂。我们建议在聚烯烃中与Irganox 1010混合使用以取得最佳效 果。

此外，Irganox MD1024在胶粒成品中作为有效的耐抽提稳定剂，特别是在 NBR 做的燃料和汽油的软管中。如果与适当的酚类抗氧剂配合使用（如: Irganox 245） 会在合成或天然的橡胶胶乳粒中起到卓越的稳定作用。在均聚 或共聚的聚丙烯树脂中同样有效。

| 化学结构： |  |
| --- | --- |

Benzenepropanoicacid,3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-,2-[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]hydrazide

| CAS No.： |  | 32687－78－8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量： |  | 553 |  |  |  |
| 物理特性： |  | 外观： |  | 白色至浅黄色晶状粉末 |  |
|  |  | 熔点： |  | >210℃（依赖于加热速率） |  |
| 溶解度（20℃） |  |  | wt.% |  |  |
| 丙酮 |  |  | 4 | n-己烷 | <0.01 |
| 苯 |  |  | 0.1 | 甲醇 | 4 |
| 氯仿 |  |  | 0.4 | 水 | <0.01 |

储存及安全措施：

Irganox MD1024无需特殊的安全设备， 参照一般工业的贮存方法。 详细情况 参照我们的安全参数表。

应用：

Irganox MD1024可以广泛地使用于多种有机聚合物和其产品中， 并有卓越的 表现。