Irganox 1076

Irganox 1076 是 一 种 立 体 结 构 的 受 阻 酚 类 抗 氧 剂, 可 用 于 多 种 有 机 化 合 物 如： 塑 料， 合 成 纤 维， 弹 性 体， 黏 合 剂， 油 与 脂 中， 以 保 护 这 些 材 料  不 发 生 热 氧 化 降 解。

Irganox 1076  无 味， 有 良 好 的 光 稳 定 性 和 卓 越 的 色 牢 性。  与 大 多 数 聚 合 物 相 容 性 很 好，低 挥 发 度 和 高 抗 萃 取 的 特 点。

应 用 范 围 ：包 括 聚 烯 烃 如 聚 乙 烯， 聚 丙 烯， 聚 1－丁 烯 和 其 他 聚 合 物 如 结 晶 聚 苯 乙 烯， 高 抗 冲 聚 苯 乙 烯，ABS 和 SBS。 它 同 样 可 以 应 用 于 线 性 聚 酯，  PVC， 聚 酰 氨 和 聚 氨 酯；  弹 性 体 如 EP，EPDM  及 其 他 合 成 橡 胶， 黏 合 剂， 天 然 或 合 成 胶 黏 树 脂 和 其 他 有 机 材 料 中。

Irganox 1076  可 以 与 其 他 添 加 剂 混 合 使 用， 如： 辅 助 抗 氧 剂（ 硫 醚， 亚 磷 酸 酯， 磷 酸 酯）， 光 稳 定 剂 和 抗 静 电 剂。

Irganox 1076 有 三 种 产 品 外 观（参 见 物 理 特 性 介 绍）

| 化 学 结 构 式： |  |
| --- | --- |

Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1-dimethyl-ethyl)-4-hydroxy-, octadecyl ester (9Cl)

CAS-No.:  2082-79-3

分 子 量:   531

物 理 特 性：

| 外 观： | Irganox 1076 白色粉末 |
| --- | --- |
|  | Irganox 1076 FD 白至微黄色小丸 |
|  | Irganox 1076 FF 白色颗粒 |
| 熔 点： | 50℃－55℃ |

| 溶 解 度: (20℃) | ％w/w |
| --- | --- |
| 丙 酮 | 19 |
| 苯 | 57 |
| 氯 仿 | 57 |
| 醋 酸 乙 酯 | 38 |
| 己 烷 | 32 |
| 甲 醇 | 0.6 |
| 水 | < 0.01 |

贮 储 及 安 全 操 作:

Irganox 1076 的 贮 存 应 符 合 良 好 的 工 业 要 求。 详 细 资 料 请 参 照 安 全 数 据 单。

食 品 级 包 装 材 料：

Irganox 1076  已 得到 很 多 国 家 认 可 与 食 品 接 触，适 合 用 于 多 种 食 品 包 装 材 料 中。

应 用：

试 验 表 明 Irganox 1076 可 广 泛 应 用 于 多 种 聚合 物中。