| 汽巴精化(中国)有限公司 塑料添加剂 |  |
| --- | --- |

|  | Ciba® IRGANOX® 1330 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

酚类加工及长效主抗氧剂

基 本 特 性	IRGANOX 1330 是一种非常有效的受阻酚类抗氧剂, 可广泛用于各种聚合物,合成纤维,弹性体,胶粘剂,蜡,油类和油脂制品.它能有效防止这些物质的热氧化降解.

化 学 名 称	1，3，5-三甲基-2，4，6-三（3，5-二叔丁基-4-羟基苄基）苯

CAS 号 码	1709-70-2

化 学 结 构

分 子 量	775 g/mol

应 用 范 围	IRGANOX 1330 可用于聚烯烃,如聚乙烯, 聚丙烯,聚丁烯管材,模塑制品,电线电缆,介电薄膜等.此外, 它适用于其它聚合物如工程塑料中的线性聚酯,聚酰氨, 苯乙烯类均聚或共聚物.有时也被用于PVC, 聚胺酯, 弹性体,胶粘剂及其它有机物中.

性 能 优 势	IRGANOX 1330与绝大部分有机物有很好的相容性,良好耐抽提性并且无味, 同时具有杰出的介电特性.它可与其它添加剂共同使用如硫醚类,亚磷酸脂类辅助抗氧剂, 光稳定剂和其它功能的稳定剂.IRGANOX 1330与IRGAFOS 168 的复配物的功效尤其值得称道.

IRGANOX 1330尤其适用于有耐水抽提要求和颜色要求的聚烯烃制品.同时IRGANOX 1330能提高聚丙烯扁丝的耐水抽提性.

产 品 性 状

| IRGANOX 1330 粉末 IRGANOX 1330 FF | 白色至浅黄色粉末 白色至浅黄色微粒 |
| --- | --- |

应 用 指 引	在聚烯烃中，IRGANOX 1330的推荐用量为0.05%-0.3%,取决与相关聚合物的特性,加工条件和制品的长效热稳定要求.最佳的添加浓度是由产品使用要求决定的.

在热融胶中 IRGANOX1330 的使用浓度为0.2%-1.0%, 在合成增粘树脂中,IRGANOX 1330 的添加量为0.1%-0.5%.有关IRGANOX 1330更详细的技术性能参数, 请向我们索取。

物 理 特 性

| 熔程 | 240-245℃ |  |
| --- | --- | --- |
| 闪点 | 321℃ |  |
| 比重 |  | 1.04 g/cm3 |
| 堆密度 |  | 粉状: 530-630g/l 微粒状: 480-570g/l |
| 溶解度(20℃) |  | g/100g溶液 |
| 丙酮 |  | 18 |
| 氯仿 醋酸乙烯 己烷 甲醇 氯甲烷 | 28 27 10 3 34 |  |
| 水 | < = 0.01 |  |

安 全 指 导	遵循良好的工业操作规范,小心搬运, 避免环境污染. 避免形成粉尘并远离火源.

更详细的情况, 请参见化学品物料安全说明书.

注 册 情 况	在许多国家已被批准用于食品可接触的塑料。详细情况请咨询我们的技术服务人员。

IRGANOX 1330 被例在下例目录中:

澳大利亚:  AICS     加拿大: DSL      中国:  First Import

欧洲:      EINECS   日本:   MITI     韩国:  ECL

菲律宾:    PICCS    美国:TSCA

重 要 声 明	以 下 声 明 取 代 买 方 文 件。卖 方 不 作 任 何 明 示 或 暗 示 的 陈 述 或 保 证， 包 括 产 品 用 于 某 一 特 定 目 的 的 商 销 性 或 适 用 性。 本 资 料 中 任 何 表 述 均 不 应 被 理 解 为 诱 导 任 何 专 利 侵 权 行 为。卖 方 在 任 何 情 况 下 均 不 对 与 产 品 有 关 的 声 称 过 失、违 反 保 证、严 格 责 任、侵 权 或 合 同 所 引 致 的 偶 然 的、继 发 性 的 或 间 接 的 损 失 负 责。对 于 任 何 索 赔 请 求，买 方 的 唯 一 补 偿 和 卖 方 的 唯 一 责 任 为 买 方 的 购 买 价 款。 数 据 和 结 果 均 基 于 受 控 制 的 或 实 验 室 的 工 作， 必 须 由 买 方 根 据 其 所 预 计 的 使 用 条 件 通 过 试 验 加 以 确 认。本 产 品 未 就 长 时 间 接 触 粘 膜、破 损 皮 肤 或 血 液 或 置 入 人 体 的 情 形 进 行 过 专 门 试 验，因 此 建 议 不 应 将 这 些 产 品 用 于 上 述 情 况。

所 有 以 大 写 字 母 出 现 的 产 品 名 称 均 为 汽 巴 精 化 注 册 商 标 或 已 申 请 但 尚 未 注 册 的 商 标， 且 均 为 汽 巴 精 化 的 财 产。

请 注 意 ， 以 上 产 品 在 不 同 国 家 可 能 会 有 所 差 异 。 如 有 任 何 疑 问，  请 联 络 本 地 汽 巴 精 化 代 表 。 如 需 要 更 多 资 料， 请 浏 览 汽 巴 精 化 网 页： http://www.cibasc.com