基 本 特 性	IRGAFOS 168 是 一 种 亚 磷 酸 酯 类 的 加 工 稳 定 剂， 作 为 一 种 无 色 污、 无 色 变 的 络 合 型 稳 定 剂 和 抗 氧 剂 而 得 以 广 泛 应 用。 作 为 辅 助 抗 氧 剂， 常 和 酚 类 抗 氧 剂 结 合 使 用 并 具 有 协 同 效 用。  在 塑 料 的 加 工 过 程 中， IRGAFOS 168 能 和 因 聚 合 物 自 动 氧 化 而 产 生 的 过 氧 化 物 反 应，以 防 止 因 加 工 而 产 生 的 聚 合 物 降 解， 并 延 长 主 抗 氧 剂 的 抗 氧 化 性 能。 IRGAFOS 168  的 特 点  是 与 许 多 聚 合 物 或 基 质 的 相 容 性 强， 故 而 应 用 领 域 很 广。

化 学 名 称：	三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯

化学文摘号：	31570-04-4

结 构 式：

分 子 量：	646.9 g/mol

应 用 范 围	IRGAFOS 168  可 以 应 用 在 聚 烯 烃、 苯 乙 烯 单 聚 和 共 聚 物、 弹 性 体、 胶 粘 剂、工 程 塑 料（如： 聚 酯、 聚 氨 酯、PVC） 及 增 塑 剂、 工 业 脂 肪、 矿 物 油 等 其 它 有 机 基 质。

性 能 优 点	IRGAFOS 168 保 护 那 些 暴 露 于 氧 化 环 境 中 的 聚 合 体，避 免 其 在 加 工 过 程 中 (混 合， 造 粒、 成 型、回 收 应 用） 的 分 子 量 的 改 变 （ 如： 链 的 断 裂 和 交 联） 及 基 质 的 色 变。

IRGAFOS 168  和 酚 类 抗 氧 剂 复 合 使 用 时 效 果 最 好。  这 些 复 配 物 还 能 和 其 它 复 合 稳 定 剂（如：内 酯）以 及 光 稳 定 剂（紫 外 线 吸 收 剂、 受 阻 氨）一 起 使 用。

产 品  外 观	 淡 黄 色 的 粘 性 液 体

使 用 说 明	当IRGAFOS 168 和 其 它 适 量 的 添 加 剂 一 起 用 作 聚 合 物 的 加 工 稳 定 剂 时， 其 推 荐 用 量 为 0.05％ 和 1%。 如 欲 进 一 步 了 解  IRGAFOS 168 在 各 种 有 机 塑 料 中 的 使 用 效 果， 请 与 我 们 联 系。

物 理 特 性

| 熔 点 | 183~186℃ |
| --- | --- |
| 闪 点 | 218°C |
| 比 重 (20°C) | 1.03 g/cm3 |

IRGAFOS 168 溶 于 酮 ，芳 香 烃， 酯 族 烃， 氯 代 烃 和 酒  精， 不 溶 于 水。  它 遇 水 虽 会 逐 渐 水 解， 但 在 水 基 乳 化 物 的 有 效 期 内 具 有 足 够 的 稳 定 性。

安 全 指 导	遵 循 良 好 的 工 业 操 作 规 范。  小 心 应 用 本 品 尽 量 避 免 不 必 要 的 人 体 接 触， 保 护 皮 肤，防 止 污 染 环 境。

详 细 资 料 请 参 考<< 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书>>。

注 册 情 况	IRGAFOS 168 在 以 下 国 家 已 作 相 关 登 录：

| 澳大利亚： | AICS | 加 拿 大： | DSL | 中 国： | First Import | 欧 洲： | EINECS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 本： | MITI | 韩 国： | ECL | 菲律宾： | PICC | 美 国： | TSCA |

IRGAFOS 168 在 许 多 国 家 已  被 许 可 用 于 可 接 触 食 品 的 塑 料 制 品。 若 需 相 关 资 料， 请 就 近 咨 询 本 公 司 的 销 售 人 员。

重 要 声 明	以 下 声 明 取 代 买 方 文 件。卖 方 不 作 任 何 明 示 或 暗 示 的 陈 述 或 保 证， 包 括 产 品 用 于 某 一 特 定 目 的 的 商 销 性 或 适 用 性。 本 资 料 中 任 何 表 述 均 不 应 被 理 解 为 诱 导 任 何 专 利 侵 权 行 为。卖 方 在 任 何 情 况 下 均 不 对 与 产 品 有 关 的 声 称 过 失、违 反 保 证、严 格 责 任、侵 权 或 合 同 所 引 致 的 偶 然 的、继 发 性 的 或 间 接 的 损 失 负 责。对 于 任 何 索 赔 请 求，买 方 的 唯 一 补 偿 和 卖 方 的 唯 一 责 任 为 买 方 的 购 买 价 款。 数 据 和 结 果 均 基 于 受 控 制 的 或 实 验 室 的 工 作， 必 须 由 买 方 根 据 其 所 预 计 的 使 用 条 件 通 过 试 验 加 以 确 认。本 产 品 未 就 长 时 间 接 触 粘 膜、破 损 皮 肤 或 血 液 或 置 入 人 体 的 情 形 进 行 过 专 门 试 验，因 此 建 议 不 应 将 这 些 产 品 用 于 上 述 情 况。

所 有 以 大 写 字 母 出 现 的 产 品 名 称 均 为 汽 巴 精 化 注 册 商 标 或 已 申 请 但 尚 未 注 册 的 商 标， 且 均 为 汽 巴 精 化 的 财 产。

请 注 意 ， 以 上 产 品 在 不 同 国 家 可 能 会 有 所 差 异 。 如 有 任 何 疑 问，  请 联 络 本 地 汽 巴 精 化 代 表 。 如 需 要 更 多 资 料， 请 浏 览 汽 巴 精 化 网 页： http://www.cibasc.com