Irganox 1010

Irganox 1010 是 一 种 高 效， 低 色 污 的 稳 定 剂， 它 可 用 于 多 种 有 机 化 合 物 如: 塑 料， 合 成 纤 维, 弹 性 体， 石 蜡， 润 滑 油 和 润 滑 剂 等 产 品 中。 它 可 以 保 护 这 些 材 料 使 其 不 发 生 热 氧 化 降 解。 Irganox 1010  具 有 良 好 的 相 容 性， 高 抗 萃 取 和 低 挥 发 性。同 时 亦 无 臭 无 味。

Irganox 1010  应 用 的 范 围 包 括 聚 烯 烃 如： 聚 乙 烯， 聚 丙 烯， 聚 丁 烯 和 其 他 高 聚 物 如： 聚 醛 树 脂， 聚 酰 胺 和 聚 氨 酯。 它 更 可 用 于  聚 酯， 聚 氯 乙 烯， 结 晶 性 聚 苯 乙 烯， 高 强 度 聚 苯 乙 烯，ABS，SBS 树 脂， 弹 性 体 如：EPM 和 EPDM 和 其 他 合 成 橡 胶， 黏 合 剂（天 然 和 合 成 胶 黏 树 脂） 及 其 他 有 机 材 料。

Irganox 1010 可 与 其 他 添 加 剂 如 辅 助 抗 氧 剂（ 硫 醚，亚 磷 酸 酯）， 光 稳 定 剂， 及 抗 静 电 剂 混 合 使 用， Irganox 1010 和 Irgafos168 混 合 使 用（Irganox B-blends） 会 有 极 为 显 著 的 效 果。

化 学 结 构 式 ：

Pentaerythrityl-tetrakis [3-(3,5-di-tert.butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]

CAS-No： 6683-19-8

分 子 量：1178

物 理 特 性：

外 观： 白 色 至 微 黄 色 粉 末

熔 点 范 围：110℃－125℃

Irganox 1010 有 三 种 结 晶 形 态， 其 熔 点 范 围：

α形 态  ：120℃－125℃

β形 态  ：110℃－115℃

δ形 态  ：115℃－120℃

产 品 的 熔 点 范 围 随 着 混 合 时 的 结 晶 形 态  的 不 同 配 比 而 有 所 改 变。 但 这 情 况 不 会 影 响 Irganox 1010 的 效 应。

| 溶 解 度：(20℃） | ％w/w |
| --- | --- |
| 丙 酮 | 47 |
| 苯 | 56 |
| 氯 仿 | 71 |
| 植 物 油 | 0.2 |
| 乙 酸 乙 酯 | 46 |
| 己 烷 | 0.3 |
| 甲 醇 | 1 |
| 水 | <0.01 |

安 全 操 作 和 贮 存:

Irganox 1010  无 需 特 殊 安 全 装 备,  参 照 普 通 工 业 操 作。

具 体 数 据 请 参 照 安 全 数 据 表。

食 品 包 装 材 料：

Irganox 1010  巳 得 到 很 多 国 家 认 可 与 食 品 接 触， 适 合 用 于 食 品 包 装 材 料 中。  详 细 情 况 请 与 我 公 司 查 询。

应 用：

有 关 Irganox 1010 在 不 同 有 机 聚 合 物 中 更 详 尽 的 技 术 数 据 请 与 我 公 司 技 术 代 表 联 络。